[image: image1.wmf] 


SF20 клей Scotch-Weld™

цианакрилатный однокомпонентный

	Техническая информация                                                           Сентябрь  2008


Замещает февраль 2007
	Описание продукта


	Scotch-Weld SF20 – очень быстро отверждаемый модифицированный этилцианоакрилатный клей очень низкой вязкости. Он пригоден для соединения различных материалов, в том числе кислых и некоторых пористых, и там где требуется высокая скорость соединения.

	Особенности
	Scotch-Weld SF20 рекомендуется для соединения пластиков, резин, древесины, картона, кожи, металлов, и прочих типичных материалов. В меньшей степени чем типичные цианоакрилаты зависит от влажности поверхности. Его рекомендуется использовать на гладких, плотно прилегающих поверхностях, хотя он обладает некоторой способностью к заполнению зазоров.

	Свойства
	Основа
	Этилцианоакрилат

	
	Растворимость
	Ацетон, метилэтилкетон

	
	Вязкость, сПз
	15 - 22
Типичная величина 20

	
	Удельная плотность
	1,06

	
	Цвет
	Прозрачный 

	Характеристики
	Способность к заполнению зазоров
	0,1 мм 

	
	Время отверждения
	3-30 сек

	
	Прочность на отрыв (ISO6922)
	21 МПа

	
	Время полного отверждения
	24 часа

	
	Скорость отверждения
	Скорость отверждения цианоакрилатов зависит от соединяемых материалов. На материалах с кислыми свойствами, таких как бумага и кожа, отверждение происходит медленне чем на пластиках и резине.

	
	Влагостойкость
	Нестоек при продолжительном воздействии высокой влажности.

	
	Температурный диапазон эксплуатации
	От -50 до +80(С

	Дополнительная информация о продукции
	Для ускорения отверждения цианоакрилатных клеев Scotch-Weld можно использовать активаторы Scotch-Weld АС11 и АС12. Использование активаторов позволяет сократить время отверждения до 2 сек, но может снизить прочность соединения на 30%.


	Рекомендации по использованию
	Скорость отверждения очень высока, так что необходимо сразу точно расположить соединяемые детали. Пористые поверхности могут потребовать использования активаторов Scotch-Weld, а некоторые пластики – праймера Scotch-Weld АС77.
Убедитесь что поверхности чистые и сухие, не содержат масел и прочих загрязнений. Наносите продукт из бутылки на одну поверхность и плотно прижмите соединяемые детали до достижения транспортной прочности.

Следует наносить как можно меньше цианоакрилатного клея – нанесение избыточного количества замедляет отверждение и снижает прочность соединения.

	Хранение
	Храните клей в сухом прохладном месте, не допускайте попадания солнечного света. В этих условиях срок хранения при комнатной температуре составит 12 месяцев.

Хранение при температуре +5(С увеличивает срок хранения.

	Срок хранения
	12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М при хранении в оригинальной упаковке при температуре 21(С.

	Дополнительная информация
	Информация о технике безопасности при использовании продукта содержится в паспорте безопасности. Для получения информации обратитесь к представителям 3М.


Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

	Дистрибьютор компании 3М

ОДО «Орфей»

Республика Беларусь

г.Гомель

ул. Советская 133

8 0232 60-52-66


	


PAGE  
2

[image: image1.wmf]_1221655060.doc


Picture in C:\Documents and Settings\ru000206\My Documents\DataSheets\DSH_ITSD\DSH_RUS\90_R.DOC
06.10.2006
page 1 of 1




