Самоклеющаяся застежка Dual-Lock( тонкого профиля        [image: image1.wmf]
Техническая информация

Описание

Скамоклеющаяся застежка Dual-Lock( тонкого профиля (тип SJ-4570) состоит из двух прозрачных пластиковых полос с грибовидными штырьками, которые, соединяясь друг с другом, позволяют получить надежное и, в то же время, легко разъединяемое соединение для самых разных применений. 

Физические свойства и характеристики

 (Характеристики приведенные ниже не предназначены для использования в качестве спецификации)

	Материал основы
	Полипропилен

	Цвет основы
	Прозрачный

	Тип адгезива
	Акриловый

	Цвет адгезива
	Прозрачный

	Защитный слой
	Бумажный, с надпечаткой 3М

	Вес, г / 1 кв.см
	0,05

	Диапазон рабочих температур
	-30(С до +70(С

	Толщина (без защитного слоя), мм (15%
	1,7

	Устойчивость к пластификаторам
	Нет

	Ресурса (число рабочих циклов)
	25-100

	Длина в рулоне, м
	23 и 46

	Стандартные ширины, мм
	16, 25 и 305

	Cрок храненияb
	1 год

	
	


a Различные комбинации застежек соединялись каждый раз одинаковым образом. Соединение случайным образом значительно увеличивает ресурс застежек.

b Срок хранения самоклеящихся застежек Dual-Lock 12 месяцев с момента приобретения их покупателем при условии хранения их при 21°С и 50% влажности.

Прочностные характеристики

(Характеристики приведенные ниже не предназначены для использования в качестве спецификации)

	Динамические свойства
	Усилие для соединения, кПа
	Усилие для рассоединенияb, кПа
	Прочность на сдвиг, кПа

	Соединениеа
	181 
	297
	318


a Застежки соединялись по длине, вдоль с жестким прижимом. В некоторых случаях бывает необходимо механически фиксировать концы застежек.

b Разъединение при скорости 305 мм/мин. Материал - сталь..

	Динамические свойства
	Усилие на отслаиваниеb, Н/см

	Адгезияа
	16 


a Испытание проводилось через неделю после приклеивания при 22(С и относительной влажности 50%.

b Отслаивание при скорости 305 мм/мин. Материал - сталь..

Рекомендованная норма расхода 60 см2 на 1 кг нагрузки (сдвиг)

Приклеивание

Наносить при температуре выше 20°С. Поверхности должны быть чистые и сухие. Удалите защитный слой и тщательно прижмите к поверхности. Для достижения полной адгезии необходимо 48 часов. Повысить устойчивасть к задиру краев можно путем закругления углов. Не следует прикасаться к клеевому слою после удаления защитного слоя. В некоторых особых случаях может быт необходимо зачистить поверхность абразивами Scotch-Brite™ или применить праймер для повышения адгезии. Адгезивы 3М Scotch-Grip( типа 4693, 847, 1359 или 1357F могут использоваться в качестве праймера для некоторых типов поверхностей.

Внимание! Покупатель (пользователь) несет полную ответственность за результаты применения клеевых материалов, поэтому ему в каждом конкретном случае надлежит провести собственные испытания с целью установления соответствия клейкой ленты предполагаемому применению.
