[image: image1.wmf] 

Клей однокомпонентный  для дерева 

3М Scotch-Grip™ 5005

	Техническая информация                                                                      март    2000

	Описание продукта


	Scotch-Grip 5005 – однокомпонентный полиуретановый адгезив, специально разработанный для соединения древесины всех типов, в том числе с высоким содержанием влаги и экзотических пород дерева.

Также Scotch-Grip 5005 демонстрирует хорошую адгезию к пластикам, бетону, жестким вспененным пластикам, и другим пористым субстратам.

Типичные применения включают в себя соединение дерева, изготовление мебели, деревянные полы.


	Физические свойства 
	Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации

	
	Основа
	Полиуретан

	
	Растворитель
	Нет

	
	Цвет
	Светло-желтый – прозрачный

	
	Удельная плотность (23(С)
	1.03

	
	Вязкость
	Тиксотропная паста, 200000 мПа с

	
	Время образования твердой пленки (23(С, 50% относительной влажности)
	10-15 минут

	
	Вязкость по Брукфильду
	RVF# 2сП @ 20об/мин



	
	Цвет
	желтый

	
	Срок хранения
	12 месяцев со дня поставки 3М при хранении в оригинальной упаковке при +5/+25(С и 50% влажности.

Высокие температуры снижают срок хранения


Дистрибьютор компании 3М

ОДО «Орфей»

Республика Беларусь

г.Гомель

ул. Советская 133

8 0232 60-52-66

[image: image1.wmf]_1018350519

