[image: image1.wmf] 


RT20G клей Scotch-Weld™ 
вал-втулочный анаэробный акрилатный

	Техническая информация                                                                Март 2007


	Описание продукта


	Scotch-Weld RT20G – анаэробный тиксотропный вал-втулочный фиксатор. Он отверждается без доступа воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями.

	Особенности
	Scotch-Weld RT20G разработан для соединения цилиндрических деталей с высокой прочностью. Предназначен для повышения прочности соединений со скользящей посадкой и для соединения изношенных деталей, в тех случаях, когда требуется заполнение зазоров. Работоспособен при высоких температурах. Предотвращает коррозию соединенных частей.

	Физические свойства


	Замечание: Приведенная ниже техническая информация является типичной, но не должна использоваться в качестве спецификации

	
	Цвет
	Желто-зеленый

	
	Действующее вещество
	Диметакрилат



	
	Вязкость, сПз
(вискозиметр Брукфильда, шпиндель 4, 2,5 об/мин)
	10000-30000
(типичная величина – 20000)

	
	Вязкость, сПз
(вискозиметр Брукфильда, шпиндель 4, 20 об/мин)
	5000-10000

(типичная величина –7500)

	
	Удельная плотность
	1,03

	Характеристики
	Максимальная величина монтажного зазора
	0,4 мм

	
	Время фиксации
	15 минут

	
	Время полного отверждения
	24 часа

	
	Динамика нарастания прочности
	40 минут – 10% прочности

3 часа – 50% прочности

24 часа – 100% прочности

	
	Крутящий момент срыва, Н*м (ISO10964)
	25-42
(типичная величина – 34)

	
	Крутящий момент трения, Н*м (ISO10964)
	25-42
(типичная величина – 32)

	
	Химическая совместимость
	Анаэробные герметики нельзя использовать в контакте с хлором или чистым кислородом

	
	Диапазон рабочих температур
	От -50 до +230(С

	Дополнительная информация о продукте
	Анаэробные клеи отверждаются только в отсутствие воздуха и в контакте с металлической поверхностью. Клей не отверждается вне клеевого шва и может быть легко удален.
RT20G можно использовать для фиксации соединений типа «вал-втулка», требующих заполнения зазора. Не рекомендуется использовать на на пластиках, так как может вызвать их коррозию. Антикоррозийные покрытия могут замедлить отверждение анаэробных клеев. Рекомендуется проводить испытания чтобы оценить необходимость очистки поверхности. Активатор Scotch-Weld АС64 может понадобиться при использовании на оцинкованных поверхностях.


	Рекомендации по использованию
	Убедитесь что поверхности чистые и сухие, не содержат масел и прочих загрязнений.

Нанесите клей на соединяемые участки. Соедините детали и выдержите до отверждения. Вытрите избыток клея вне соединения.
Нагрев изделия ускоряет отверждение клея.

При температуре ниже +5(С можно ускорить отверждение используя активатор АС64. Однако, использование активатора снижает прочность на величину до 30%.

	Хранение
	Храните клей в сухом прохладном месте, не допускайте попадания солнечного света. В этих условиях срок хранения при комнатной температуре составит 12 месяцев.

Хранение при температуре +5(С увеличивает срок хранения.

	Срок хранения
	12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М при хранении в оригинальной упаковке при температуре 21(С.

	Дополнительная информация
	Информация о технике безопасности при использовании продукта содержится в паспорте безопасности. Для получения информации обратитесь к представителям 3М.


Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

	Дистрибьютор компании 3М

ОДО «Орфей»

Республика Беларусь

г.Гомель

ул. Советская 133

8 0232 60-52-66


	


PAGE  
2

[image: image1.wmf]_1221655060.doc


Picture in C:\Documents and Settings\ru000206\My Documents\DataSheets\DSH_ITSD\DSH_RUS\90_R.DOC
06.10.2006
page 1 of 1




