3
Scotch-Weld™

EPXКонструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP760

[image: image1.wmf]
Scotch-Weld™

EPXКонструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP760

	Техническая информация                                                                        Июнь 2001


	Описание продукта
	Конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP760 – неоседающий, двухкомпонентный, отверждающийся при комнатной температуре адгезив, разработанный для применений требующих высокой температурной стойкости.


	Физические свойства 

(не для спецификации)
	
	Основа
	Отвердитель

	
	Основа
	Эпоксидная смола
	Модифицированные амины

	
	Цвет
	Белый
	Белый 

	
	Удельная плотность 
	1,26
	0,82

	
	Соотношение компонентов

По объему

По весу
	100

100
	50

32

	
	Вязкость
	Неоседающая паста
	Неоседающая паста

	
	Время жизни при 23(С (мин.)

5г

10г

20г
	60-80

45-60

35-40

	
	Срок хранения
	6 месяцев со дня поставки при условии хранения в оригинальной упаковке при 21(С и 50% отн. влажности


	Типичные характеристики

(не для спецификации)
	Прочность на сдвиг (МПа)
	Методика EN 2243-1


	
	Условия испытания
	Условия 

отверждения 1 
	Условия 

отверждения 2
	Условия 

отверждения 3

	
	-55(3(С
	19,4
	17,4
	21,9

	
	23(2(С
	28,2
	29,1
	30,4

	
	80(2(С
	24,1
	24,2
	25,9

	
	120(2(С
	16,2
	16,1
	15,4

	
	150(2(С
	10,4
	11,9
	10,3

	
	175(3(С
	7,6
	7,3
	7,5

	
	205(3(С
	4,9
	5,2
	5,3

	
	230(3(С
	2,9
	3,0
	3,5

	
	Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм.


	Типичные характеристики

(продолжение, не для спецификации)
	Прочность на отслаивание, Н/25 мм
	Методика EN 2243-2


	
	Цикл 

отверждения 1 
	Цикл 

отверждения 2
	Цикл 

отверждения 3

	
	184
	154
	159

	
	Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм.


Условия отверждения

1. 7 дней при 23(2(С под давлением 100кПа в течении первых 24 часов

2. 24 часа при 23(2(С под давлением 100кПа, 60 мин. при 80(3(С

3. 120 мин. при 65(3(С, 23(2(С под давлением 100 кПа

	Устойчивость к воздействию внешних факторов

(не для спецификации)
	Прочность на сдвиг (МПа)
	Методика EN 2243-1


	
	В таблице приведены типичные результаты, полученные на протравленном алюминии толщиной 1,6 мм. После выдержки при 23(С в течении 7 дней. Стеклянные шарики диаметром 150мкм были использованы для получения контролируемой толщины клеевого слоя. Измерения были проведены при 23(2(С после старения в течение 750 часов. 

	
	Условия
	Результаты тестов

	
	Контроль (23(С, 50% отн. влажности)
	28,8(когезионный разрыв)

	
	Вода при 23(С
	29,1(когезионный разрыв)

	
	Сухой нагрев до 150(С
	21,4(когезионный разрыв)

	
	Топливо JP4 при 23(С
	28,9(когезионный разрыв)

	
	Моторное масло при 23(С
	27,8(когезионный разрыв)

	
	Гидравлическое масло при 23(С
	27,2(когезионный разрыв)

	
	50(С при относительной влажности >95%
	24,9(когезионный разрыв)

	
	5% соляной аэрозоль при 35(С
	28,1(когезионный разрыв)*

	
	*коррозия под клеевым слоем отсутствует

	Модуль Юнга
	Данные получены на литых блоках материала (12,5х12,5х25мм.), отвержденных в течении 24 часов при 23(3(С  с последующим нагревом в течении 60мин. при 80(3(С

	
	Модуль Юнга (МПа)

	
	23(2(С : 5972

	
	80(2(С : 4930

	
	120(2(С : 3633

	
	150(2(С : 2350

	Дополнительная информация о продукте
	Время жизни: 

после смешения продукт пригоден для работы пока он не станет слишком вязким, чтобы смочить поверхность, на которую наносится.

Время жизни, как и время отверждения, сильно зависят от температуры, в некоторой степени от влажности; отверждение происходит быстрее при более высоких температуре и влажности. 

Адгезив должен быть использован в течение 1 часа после смешения.

	
	Оборудование: 

3M Scotch-WeldTM DP760 поставляется в двойных пластиковых картриджах, разработанных для аппликаторов EPXTM.

Свяжитесь с вашим представителем 3М для выбора подходящего оборудования.

	
	Очистка: Избыточный адгезив может быть удален 3М растворителем №2 до того как произошло отверждение.

Замечание: растворитель №2 огнеопасен. Во время пользования растворителями соблюдайте меры предосторожности.

	Подготовка поверхности
	Для успешного применения важно, чтобы поверхность была чистой, сухой, не содержащей масел и жира.

Методы очистки, создающие сплошную пленку воды на поверхности обычно достаточны.

Для получения соединения высокой прочности с поверхности должны быть удалены краска, пленки оксидов, масло, прочие загрязнения.

Степень подготовки поверхности определяется требуемой прочностью соединения и условиями эксплуатации.

	Хранение
	Используйте первыми образцы, полученные первыми. Срок хранения при комнатной температуре 6 месяцев, при температуре -18(С – 2 года.

	
	Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем 3М.


Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.
	Дистрибьютор компании 3М

ОДО «Орфей»

Республика Беларусь

г.Гомель

ул. Советская 133

8 0232 60-52-66


	



