Cushion-Mount™

[image: image1.wmf]
Е1515/Е1515Н Двусторонняя клейкая лента Cushion-Mount™ Plus для монтажа флексографских клише

	Техническая информация
Март 2018


	
	

	Описание продукта
	Е1515 - Фиолетовая двусторонняя вспененная лента толщиной 0,38 мм с уменьшенной адгезией к форме. 

Е1515Н - Фиолетовая двусторонняя вспененная лента толщиной 0,38 мм с повышенной адгезией к форме.

Лента покрыта уникальным лайнером, предотвращающим образование пузырей воздуха.

Умеренно жёсткая демпфирующая лента для комбинированной печати
Е1515 – умеренно жесткая лента фиолетового цвета для высокоскоростной печати плашек в сочетании с растром, расположенных на одном клише, а также для печати мелкого текста и тонких вывороток. 
Вспененная основа умеренно высокой плотности 
Запатентованный Е-лайнер предотвращает появление пузырей воздуха между лентой и валом/гильзой, а также между лентой и формой. Помимо облегчения монтажа, Вы получаете стабильно высокое качество печати. 
Лента специально разработана для комбинированной высокоскоростной печати


	
	

	Физические
	Тип адгезива
	Акриловый модифицированный

	свойства
	Основной лайнер
	Полиэтилентерефталат (ПЭТ)

	
	Основа
	Вспененный полиэтилен

	не являются
	Толщина 
	0.38 мм

	спецификацией
	Толщина первичного защитного слоя:
	4,5 мил

	
	Срок хранения
	12 месяцев с даты поставки со склада 3М при условии хранения в оригинальной упаковке при 21°C и 50% относительной влажности


	
	
	

	Специальные 
	Плотность основы
	Средняя (450 кг/м3)

	характеристики
	Цвет основы
	Фиолетовый 

	не являются
спецификацией
	Тип печати
	Плашки в сочетании с растром, мелкий текст и выворотки на высокой скорости

	
	Тип пластины
	Фотополимер

	
	Адгезия к печатной форме
	Высокая

	
	Микроканалы для вывода воздуха
	Да

	
	Форма выпуска
	Рулон

	
	Нанесение на уретановые гильзы
	Да

	
	
	


	
	Стойкость к растворителям
	

	
	Вода
	высокая

	
	Алканы
	высокая

	
	Спирты
	хорошая

	
	Сложные растворители
	невысокая

	
	Температурная устойчивость
	65°C


	
	

	Монтаж и
удаление ленты
	Для получения оптимальной адгезии цилиндры (гильзы) и клише должны быть чистыми и сухими непосредственно перед применением ленты. Для очистки поверхности цилиндров и клише рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой. В случае сильного загрязнения поверхностей можно использовать мягкие растворители с последующей обработкой смесью изопропилового спирта с водой.

Примечание: при использовании растворителей убедительно рекомендуем соблюдать правила техники безопасности Вашего предприятия.
Прочность адгезионной связи зависит также от однородности поверхности как цилиндра, так и клише. Различные царапины, зарубки, выемки и другие неровности могут способствовать вариации адгезии и приводить к отклеиванию или возникновению пузырей. Поэтому особое внимание следует уделять однородности поверхности.

После окончательного монтажа клише на цилиндре всю систему «клише-клейкая лента-цилиндр» рекомендуется плотно оборачивать полимерной пленкой. Это позволяет уменьшить нагрузку на систему «лента-клише» и создает противодействие силе упругости фотополимерного материала, стремящейся распрямить клише и могущей привести к отклеиванию его стыков. Цилиндр должен оставаться обернутым полимерной пленкой вплоть до процесса печати.

Клейкую ленту следует наклеивать таким образом, чтобы площадь, занятая ею, превышала площадь клише как минимум на 13 мм по всему периметру клише. Использование избытка ленты позволяет уменьшить нагрузку на клише и минимизировать возможность отклеивания.

Во избежание попадания краски и растворителя между клише и лентой рекомендуется заклеивать края клише односторонней клейкой лентой (3M 6890, 3M 6893) или использовать термоплавкие клеи.

При демонтаже следует сначала отделять клише от ленты, а затем снимать клейкую ленту с цилиндра (гильзы). Снимать клише или ленту рекомендуется очень медленно и под острым углом (менее 45() от поверхности. Это поможет избежать остатков клея как на клише, так и на цилиндре (гильзе).


	
	Ваш дистрибьютор:

ОДО «Орфей»

246007, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Советская, 133

+375 232 55-60-63

                55-60-66

                55 60 69

моб. +375 29 356-52-66

                  44 566-39-99




_1005554606.doc
�



� FILENAME  \* MERGEFORMAT �Picture in Unnamed�	� DATE  \l �7/6/95�	page � PAGE �1� of 1
















