Dual-Lock™
[image: image1.wmf]
Системы соединения

Техническая информация


Описание

Застежки Dual-Lock™ состоят из двух пластиковых полос с грибовидными штырьками, которые, соединяясь друг с другом, позволяют получить надежное и, в то же время, легко разъединяемое соединение для самых разных применений. Ниже описаны застежки Dual-Lock™ типов 170 и 400.

Dual-Lock 400

Этот тип застежки имеет плотность штырьков 400 штук на квадратный дюйм (~ 62 штук / кв. см ). Сочетание этого продукта с типом 170 представляет собой наиболее универсальную систему, дающую надежное соединение при любом положении застежки. В общем случае это лучший вариант соединения двух поверхностей застежками типа Dual-Lock™. Тип 400 (без адгезива или самоклеящийся) можно соединять сам на себя при соединении двух гибких поверхностей.

Dual-Lock 250

Этот тип застежки имеет плотность штырьков 250 штук на квадратный дюйм (~ 39 штук / кв. см ) и, как правило, используется в комбинации с застежкой того же типа 250.

Dual-Lock 170

Тип 170 имеет плотность штырьков 170 штук на квадратный дюйм (~ 26 штук / кв. см ). Помимо общего варианта применения с Dual-Lock™ 400 (см. выше) тип 170 может применяться с продуктами типа Scotchmate™ Loop™ для обеспечения соединения с особо высокопрочностными свойствами, но обладающего ограниченным ресурсом применения.

Продукты

	Самоклеящиеся, общего назначения

SJ-3540 Тип 250

SJ-3541 Тип 400
	Этот тип застежек Dual-Lock™ снабжен каучуковым адгезивом и предназначен для работы при различных статических и динамических нагрузках при температурах не превышающих 50°С. При нормальных условиях достигается высокая прочность соединения с различными поверхностями, включая такие “трудные” поверхности как полиэтилен и полипропилен.

	Самоклеящиеся, 

высокого исполнения
SJ-3550 Тип 250

SJ-3560 Тип 250
	Этот тип застежек Dual-Lock™ имеет акриловый адгезив серии VHB™, обладающий высокой долговечностью, химической и температурной стойкостью и предназначен для долговременного использования в транспорте, строительстве, электронном оборудовании.

Высокая адгезия достигается на различных материалах, включая окрашенные поверхности, металлы и большинство пластиков (кроме полиэтилена и полипропилена).

Особые свойства:

· Работа при температурах до 95°С 
· Хорошая стойкость к изменениям температуры и влажности воздуха от -20°С до 95°С, от 0% до 100% влажности.
· Хорошая ударная стойкость при температурах от 30°С до 70°С
· Стойкость к действию пластификаторов (SJ-3560)
· Высокая прозрачность SJ-3560 делает его практически невидимым на цветных и прозрачных материалах


Физические свойства

 (Характеристики приведенные ниже не предназначены для использования в качестве спецификации)

	
	Продукты

	Свойства
	Самоклеящиеся

	
	SJ-3540
	SJ-3541
	SJ-3560
	SJ-3550

	Материалы

(Основа /Адгезив)
	Полиолефин / синтетичес-кий каучук
	Полиолефин / синтетичес-кий каучук
	Полиолефин / акриловый VHB
	Полиолефин / акриловый VHB

	Цвет

со стороны застежки

со стороны адгезива
	Черный

Черный
	Черный

Черный
	Прозрачный

Прозрачный
	Черный

Белый 

	Защитный слой
	Белый полиэтилен
	Белый полиэтилен
	Красный полиэтилен
	Прозрачный полиэтилен с логотипом

	Толщина соединения, мм, (0,5 мм

	SJ-3540/SJ-3540
	4,1

	SJ-3550/SJ-3550
	5,8

	SJ-3560/SJ-3560
	5,8

	Ресурс a (количество циклов соединение / разъединение)
	>1000

	Срок хранения b
	1 год


a Различные комбинации застежек соединялись каждый раз одинаковым образом. Соединение случайным образом значительно увеличивает ресурс застежек.

b Срок хранения самоклеящихся застежек Dual-Lock 12 месяцев с момента приобретения их покупателем при условии хранения их при 21°С и 50% влажности.

Прочностные характеристики

(Характеристики приведенные ниже не предназначены для использования в качестве спецификации)

	Динамические свойства
	Динамический сдвиг b
	Прочность нормального разъединения

	при 22,2°С и 50% отн. влаж.
	
	

	Соединениеа
	[кПа]
	[кПа]

	250 / 250
	103
	242-311

	250 / 400
	более 309 (разрыв полоски до рассоединения)
	311-380


a Застежки соединялись по длине, вдоль с жестким прижимом. Прочность на нормальное разъединение для соединения тип 400/тип 400 изменяется в большей степени при изменении ориентации застежек, чем для соединения тип170/тип170. В некоторых случаях бывает необходимо механически фиксировать концы застежек.

b Разъединение при скорости 305 мм/мин. Материал - сталь.

Значения прочности соединения в сравнении с адгезией для SJ-3560

	[image: image1.wmf]SJ-3560 Нормальный разрыв
	Разъединение
	Адгезия к CARC

(Chemical agent resistant coating)

	
	254.5 кПа
	1026.6 кПа


	
	Нормальный разрыв
	Сдвиг

	Статические свойства

 при 22°С и 50% отн. вл.
	
	

	Соединениеа
	Максимальная прочность при продолжительной статической нагрузке, г / кв. см.
	Максимальная прочность при продолжительной статической нагрузке, г / кв. см.

	Для всех типов
	280
	280


	a Застежки соединялись по длине, вдоль с жестким прижимом. Прочность на нормальное рассоединение для соединения тип400/тип400 изменяется в большей степени при изменении ориентации застежек, чем для соединения тип170/тип170. Иногда бывает необходимо механически фиксировать концы застежек.

	b Тестировали на алюминии 14 дней при 22(С и 280 г / кв. см

	с Тестировали на стали 14 дней при 22(С и 280 г / кв. см.


Рекомендованная норма расхода 60 см2 на 1 кг нагрузки (сдвиг)

Температурные свойства

	
	Диапазон рабочих температур
	Прочность на нормальный разрыв увеличивается при уменьшении температуры.

Соединенные образцы SJ3551/3552 на стали и на алюминии подвергались статической нагрузке на нормальный разрыв и на сдвиг, 77 и 155 г/см2 соответственно, в течение 7 дней при температуре 93°С.

Внимание! Применение при температурах выше 50°С требует дополнительных испытаний

	Продукты
	непрерывная
	прерывистая 
	

	SJ3540, 3541
	-30°С до 50°С
	-30°С до 70°С
	

	SJ3550
	-30°С до 70°С
	-30°С до 93°С
	

	SJ3560
	-30°С до 70°С
	-30°С до 93°С
	


Приклеивание

Наносить при температуре выше 20°С. Поверхности должны быть чистые и сухие. Удалите защитный слой и тщательно прижмите к поверхности. Для достижения полной адгезии необходимо 48 часов для SJ3541/3542 или от 48 до 72-х часов SJ3560. Повысить устойчивость к задиру краев можно путем закругления углов. Не следует прикасаться к клеевому слою после удаления защитного слоя. В некоторых особых случаях может быт необходимо зачистить поверхность абразивами или применить праймер для повышения адгезии. Адгезивы 3М Scotch-Grip( типа 4693, 847, 1359 или 1357F могут использоваться в качестве праймера для некоторых типов поверхностей.

Внимание ! Покупатель (пользователь) несет полную ответственность за результаты применения клеевых материалов, поэтому ему в каждом конкретном случае надлежит провести собственные испытания с целью установления соответствия клейкой ленты предполагаемому применению.
	Техническая информация,  данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется. 

Пожалуйста, удостовертесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения.

	Использование продукта. Пожалуйста помните, что на работу продукта в каждом частном случае влияет множество различных факторов. Свойства материала на который клеится продукт, подготовка поверхности, тип выбранного продукта, длительность и среда, в которой должен работать продукт ​– вот далеко неполный перечень факторов влияющих на работу продукта. Некоторые факторы могут быть известны только самому пользователю, поэтому пользователь продукта должен убедится в том что данный продукт подходит для данного применения.


