
[image: image1.wmf] Scotch-Weld™ 

EPXTM Конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP-460 
	Техническая информация                                                                            Март 1996


	Описание продукта

	3M™ Scotch-Weld™ конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP-460 – двухкомпонентный  конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы, отверждаемый при комнатной температуре.


	Характерные особенности
	· Простота перемешивания и контролируемый поток

· Устойчивость к внешним воздействиям
	· Высокая прочность на отслаивание

· Высокая прочность на сдвиг

· Возможность заполнения зазоров


	Физические свойства 
	Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации

	
	
	Основа
	Отвердитель

	
	
	Модифицированная эпоксидная смола
	Модифицированные амины

	
	Вязкость  (23(С)            
	80000сПз
	10000сПз

	
	Удельная плотность
	1.12
	1.08

	
	Цвет 
	Белый
	Янтарный

	
	
	
	

	
	Время жизни
	60 минут при 23(С

	
	Время достижения транспортной прочности
	240-360 минут при 23(С

	
	Время достижения максимальной прочности
	5 дней

	
	Срок хранения
	12 месяцев со дня поставки 3М при хранении в оригинальной упаковке при 21(С и 50% влажности. Повышенная температура сокращает срок хранения.


	Типичные характеристики
	Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации

	
	Термический коэффициент расширения (х 10-6 /(С)
	59 (-50-30(С)

159 (50-110(С)

	
	Теплопроводность, Ватт/м(С
	0.180

	
	Диэлектрическая прочность
	28 кВ/мм

	
	Объемное сопротивление
	2.4х1014 Ом-см

	
	Прочность на сдвиг, (отверждение при 24(С в течение 7 дней)
	
	МПа

	
	
	Алюминий (протравленный)
	31.0

	
	
	Сталь с гальваническим покрытием
	13.8

	
	
	Холоднокатанная сталь
	19.3

	
	
	Медь
	27.6

	
	
	Нержавеющая сталь
	27.6

	
	
	Латунь
	27.6

	
	
	Поликарбонат
	3.4

	
	
	АБС
	4.0

	
	
	ПВХ
	2.4

	
	
	Полиакрил
	2.3


	Типичные характеристики (продолжение)
	Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации

	
	Устойчивость к внешним воздействиям

Прочность на сдвиг, измерена при 23(С, МПа

	
	
	
	алюминий (травленный) 
	Сталь с гальваническим покрытием

	
	23(С/50%Влажность
	30 дней
	35.8
	15.2

	
	Дистиллированная вода
	Погружение 30 дней
	35.2
	15.9

	
	Водяной пар
	30 дней при 49(С, 100%влажность
	34.5
	13.1

	
	
	14 дней при 93(С, 100%влажность
	21.4
	10.3

	
	Антифриз/вода (1:1)
	82(С, погружение 30 дней
	34.5
	13.8

	
	Изопропиловый спирт
	23(С, погружение 30 дней
	39.3
	13.8

	
	Метилэтилкетон
	23(С, погружение 30 дней
	29.0
	13.8

	
	5% соляной аэрозоль
	65(С, 30 дней
	35.2
	13.1

	
	Прочность на отслаивание
	На обработанной абразивом стали при 24(С

43.9 Н/см
	На протравленном алюминии при 23(С

106 Н/см


	Информация по применению
	Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ (не менее 20 элементов) и наносите адгезив. После использования или оставьте насадку для хранения, или удалите насадку, протрите картридж и закройте его крышкой. Чтобы продолжить использовать картридж, удалите насадку с отвержденным адгезивом или крышку и присоедините новую насадку.


	Подготовка поверхности
	Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности  и стойкости к воздействию окружающей среды. 

Для большинства пластиков протирка очистителем поверхности 3M VHB surface cleaner с последующей абразивной обработкой и протиркой очистителем поверхности дает хорошие результаты (но не в случае ацеталя, полиэтилена, полипропилена и других материалов с низкой поверхностной энергией). Это также применимо к поверхностям, окрашенным порошковой краской.

Такая обработка поверхности обычно дает хорошую адгезию к металлам. Если металлическое изделие предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, рекомендуется дополнительная обработка поверхности праймером 3M Scotch- Weld 3901.


	Информация по безопасности
	Внимание!

Вызывает раздражение глаз и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе использовать средства защиты глаз и перчатки. 
	Избегать продолжительного вдыхания паров. Избегать вдыхания пыли при механической очистке твердого адгезива.
	При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут сохраняя глаза открытыми. Вызвать врача.

При попадании на кожу: 

Промыть большим количеством теплой воды с мылом.


3M, EPX, Duo-Pak, and Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.
Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.
	Дистрибьютор компании 3М

ОДО «Орфей»

Республика Беларусь

г.Гомель

ул. Советская 133

8 0232 60-52-66


	


_1018350519

